УДК 538.975: 53.097

### Д.А. Киселев1,2, М.С. Афанасьев1, С.А. Левашов1, Г.В. Чучева1

1Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, Фрязино, Россия

2ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», 119049 Москва, Ленинский проспект 4, Россия

локальные эффекты поляризации в сегнетоэлектрических пленках Ba0.8Sr0.2TiO3 различной толщины

Пленки Ba0.8Sr0.2TiO3 толщиной 100-450 нм синтезировались методом высокочастотного распыления поликристаллической мишени в атмосфере кислорода. Результаты исследования процессов локальной поляризации сегнетоэлектрических пленок Ba0.8Sr0.2TiO3 методами сканирующей зондовой микроскопии демонстрируют создание устойчивого доменного состояния.

Ключевые слова: сегнетоэлектрические пленки титаната бария стронция, силовая микроскопия пьезоотклика, локальная поляризация

В последнее время интенсивно исследуются диэлектрические, сегнето- и пьезоэлектрические свойства тонких пленок BaxSr1−xTiO3 (BST) как модельного бессвинцового материала [1,2]. Одним из перспективных направлений применения сегнетоэлектрических тонких пленок в микро- и наноэлектронике являются энергонезависимые элементы памяти, в которых обеспечивается эффект переключения поляризации. Вопросам по локальному переключению поляризации в сегнетоэлектриках методами сканирующей зондовой микроскопии посвящено достаточно много работ [3-5]. Однако, применительно к сегнетоэлектрическим пленкам титаната бария стронция (BST) различной толщины подобные эксперименты ранее не проводились. Целью настоящей работы являлось исследование поляризационного состояния в тонких сегнетоэлектрических пленках BST как потенциального объекта для создания на ее основе элемента энергонезависимой сегнетоэлектрической памяти.

Образцы и методы исследования

Сегнетоэлектрические пленки состава Ba0.8Sr0.2TiO3 (BST 80/20) напыляли методом высокочастотного реактивного распыления керамической мишени в атмосфере кислорода на установке ПЛАЗМА-50 СЭ (Россия) по методике, представленной в работе [6]. В качестве подложек использован кремний р-типа марки КДБ-20 с кристаллографической ориентацией [100]. Толщина подложек 200±2 мкм. Для выращивания пленок Ba0.8Sr0.2TiO3 были выбраны следующие технологические режимы: давление кислорода во время процесса напыления 60±5 Па; расстояние между мишенью и подложкой 10±0.5 мм; мощность ВЧ разряда 230±5 Вт; температура подложки 605±5 ºC. Время напыления варьировалось от 5 до 25 минут.

Визуализация поверхности и изображения доменной структуры тонких пленок BST 80/20 исследовались методом силовой микроскопии пьезоотклика (СМП) на зондовой нанолаборатории Ntegra Prima (NT-MDT, Россия). Вертикальная компонента пьезоэлектрического отклика (сигнал Mag×Cos) получена в контактном режиме путем приложения на кантилевер NSG10/Pt переменного напряжения амплитудой 5 В и частотой 150 кГц. Все измерения проводились при комнатной температуре. Обработка АСМ изображений осуществлялась с помощью программы Gwiddion.

Экспериментальные результаты и обсуждения

В настоящей работе проведена серия экспериментов, посвященных исследованию поляризационного эффекта в пленках BST 80/20 различной толщины от 100 до 450 нм. В данном эксперименте индуцированные макродоменные области создавались путем сканирования участка пленки постоянным напряжением, подаваемого на проводящий кантилевер, который играл роль верхнего электрода. Таким образом, получались две заполяризованные области площадью 5×10 мкм2: «светлая» при +40В, «темная» при -40В.  На рисунке 1 представлены сканы сигнала пьезоэлектрического отклика после процесса поляризации. Видно, что с увеличение толщины пленки контраст индуцированных областей увеличивается. Для наглядности вышесказанного, все изображения построены в одинаковом вертикальном масштабе (контраст выровнен относительно нулевого уровня).

Для анализа полученных экспериментальных данных нами предложена следующая методика расчета величины индуцированного пьезоэлектрического отклика.

| d=100 нм | d=150 нм |
| --- | --- |
| d=250 нм | d=350 нм |
| d=450 нм |
| Рисунок 1. Сигнал индуцированного пьезоотклика пленок BST 80/20 различной толщины (под сканами указана толщина (d, нм) пленки). |

Рассмотрим в качестве примера образец BST 80/20 со временем синтеза 5 минут (d=100 нм). После поляризации постоянным напряжением на СМП изображении видны 2 прямоугольные области разного контраста, соответствующие воздействию положительного (светлый прямоугольник) и отрицательного (темный прямоугольник) напряжения – рисунок 2а.

Рисунок 2. СМП изображение заполяризованного участка пленки (а) и профиль сигнала пьезоотклика, проведенный посередине скана (б).

На рисунке 2б показан профиль сигнала пьезоэлектрического отклика, проведенный посередине скана (на рис. 2а показано слева и справа стрелками). Величину остаточного индуцированного пьезоэлектрического отклика (ΔPR) мы определяли по высоте «ступени» между положительной и отрицательной заполяризованными областями. Для данного образца это значение составило 441±12 пА. Таким образом, можно найти значения ΔPR для всех исследуемых образцов. Кроме того, обращает на себя внимание разница в значениях амплитуды поляризованных областей. Так, среднее значение пьезоотклика для области, заполяризованной при +40В, составляет 298±8 пА, для отрицательной – -143±6 пА. Эффект ассиметричного переключения наблюдался для всех исследованных образцов.

На рисунке 3 показан обобщенный график значений ΔPR для пленок BST 80/20 с различным временем синтеза (толщины).

Рисунок 3. «Толщинная» зависимость величины индуцированного сигнала пьезоотклика в пленке BST 80/20.

Наблюдается резкий скачок значений ΔPR при времени синтеза 5 и 10 минут – увеличение более чем в 2 раза. Далее с ростом t особого изменения сигнала ΔPR не происходит, хотя его величина продолжает увеличиваться.  Похожие результаты получены авторами работы [7], в которой показано увеличение d33 для ЦТС пленок различной толщины.

Также исследована стабильность индуцированного состояния пьезоэлектрического отклика (поляризации) от времени для образца BST 80/20 толщиной 350 нм, имеющего хороший контраст заполяризованных областей (рисунок 4).

Рисунок 4. СМП изображения заполяризованной области образца BST 80/20 толщиной 350 нм, полученное сразу же после поляризации (а) и спустя 20 часов (б). Профили сигналов пьезоотклика (в) для сканов (а) и (б).

На рисунке 4 (а,б) представлены СМП сканы заполяризованной области, снятые непосредственно после процесса локальной поляризации (~ 10 мин) и спустя 20 часов. Построив график распределения сигнала пьезоотклика для этих изображений (рисунок 4в) можно видеть, что сигнал для положительно заполяризованной области срелаксировал незначительно, в то время как для отрицательной области наблюдается уменьшение сигнала более чем в 2 раза от первоначального уровня. Общее значение ΔPR уменьшилось на 25% за 20 часов.

Заключение

Сегнетоэлектрические пленки BST 80/20 толщиной 100-450 нм синтезированы методом ВЧ магнетронным распылением на кремниевые подложки. Методом СМП проведены исследования доменного состояния в тонких пленках BST 80/20. Показано, что сигнал остаточного пьезоотклика в процессе локальной поляризации возрастает с увеличением толщины сегнетоэлектрической пленки. Также заполяризованные постоянным напряжением области демонстрируют стабильность во времени. Эти результаты указывают на то, что тонкие пленки BST являются перспективными материалами для использования их в качестве элементов памяти на основе сегнетоэлектрического материала.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты № 16-07-00665 и 16-07-00666).

Список литературы

- Kiselev D. A. et al. Growth kinetics of induced domains in Ba0.8Sr0.2TiO3 ferroelectric thin films //Physics of the Solid State. – 2015. – Т. 57. – №. 6. – С. 1151-1154.

- Bagdzevicius S. et al. Internal electrical and strain fields influence on the electrical tunability of epitaxial Ba0.7Sr0.3TiO3 thin films //Applied Physics Letters. – 2016. – Т. 108. – №. 13. – С. 132901.

- Kalinin S. V. et al. Local polarization dynamics in ferroelectric materials //Reports on Progress in Physics. – 2010. – Т. 73. – №. 5. – С. 056502.

- Chen L. et al. Formation of 90 elastic domains during local 180 switching in epitaxial ferroelectric thin films //Applied Physics Letters. – 2004. – Т. 84. – №. 2. – С. 254-256.

- Lee J. K. et al. Direct observation of asymmetric domain wall motion in a ferroelectric capacitor //Acta Materialia. – 2013. – Т. 61. – №. 18. – С. 6765-6777.

- Иванов М. С., Афанасьев М. С. Особенности формирования тонких сегнетоэлектрических пленок BaxSr1− xTiO3 на различных подложках методом высокочастотного распыления //Физика твердого тела. – 2009. – Т. 51. – №. 7. – C.1259-1262.

- Nagarajan V. et al. Scaling of structure and electrical properties in ultrathin epitaxial ferroelectric heterostructures //Journal of Applied Physics. – 2006. – Т. 100. – №. 5. – С. 051609.

# Text boxes

а

б

а

б

в