# Пикосекундное интенсивное стимулированное излучение GaAs

Н.Н.Агеева, И.Л.Броневой, Д.Н.Забегаев, А.Н.Кривоносов

ИРЭ им. В.А.Котельникова РАН, ул. Моховая, 11/7, Москва,125009, Россия

тел: (495)629-34-04, факс: (495)629-36-78, эл. почта: kan@cplire.ru

При накачке инверсной населенности мощным пикосекундным импульсом света в GaAs возникает интенсивное стимулированное краевое излучение. Используя спектрофотохронометрический лазерный комплекс, в котором в качестве измерительного устройства применялась пикосекундная электронно-оптическая камера PS-1/S1 (производства ИОФ им. А.М. Прохорова РАН), проведены прямые измерения изменения интенсивности излучения со временем [1]. В подтверждение представления, созданного ранее на основании косвенных признаков, обнаружено следующее.

Излучение возникало, и его интенсивность возрастала с пикосекундной задержкой относительно фронта импульса накачки, рис.1. Задержка соответствовала её оценке, сделанной в предположении, что излучение является стимулированным.

Релаксация излучения была экспоненциальной. Характерное время релаксации интегрального по спектру излучения  пс совпадало с расчетным характерным временем релаксации плотности электронно-дырочной плазмы (ЭДП) . В качестве использовалось время остывания ЭДП при наличии стимулированного излучения, рассчитанное в [2]. Таким образом, релаксация излучения так же, как и создаваемая излучением, изучавшаяся в [3] релаксация плотности ЭДП, определяется остыванием ЭДП.

Характерное время релаксации различных спектральных компонент излучения, задержка их разгорания, длительность импульса отдельной спектральной компоненты излучения являются немонотонными функциями энергии фотона излучения.

## Литература

[1] Н. Н. Агеева, И. Л. Броневой и др. ЖЭТФ, 143, вып.4, 634 (2013).

[2] Ю.Д. Калафати, В.А. Кокин. ЖЭТФ, 99, 1793 (1991).

[3] И. Л. Броневой, А. Н. Кривоносов. ФТП, 32, 542 (1998).

# Text boxes

Рис. 1. Зависимости от времени: интенсивности импульса накачки Iex (1); интенсивности Is спектральной компоненты (нм) стимулированного излучения (2). Отн. ед., в которых были измерены Iex и Is, различны.