Фоточувствительные активные волоконные световоды для радиофотоники, изготовленные методом плазмохимического осаждения.

О.В. Бутов, К.М. Голант, А.А. Рыбалтовский, Е.А. Савельев, Ю.К. Чаморовский

Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, г. Москва

rybaltovsky@yandex.ru

Волоконные световоды, активированные ионами иттербия (Yb3+), широко применяются в настоящее время при изготовлении волоконных лазеров для диапазона длин волн 980−1100 нм. В качестве материала сердцевины активных световодов используется алюмо- или фосфоросиликатное стекло. При этом наиболее перспективным для легирования Yb3+ считается применение трёхкомпонентного состава - алюмофосфоросиликатного стекла [1].

Для волоконных лазеров с предельно узкой линией генерации [2] необходима высокая концентрации Yb3+ в сердцевине световода. Целью данной работы была разработка технологии получения высоколегированных активных световодов, исследование их оптических свойств, а также возможности создания на их основе полнофункционального резонатора для волоконного лазера.

Заготовка для световодов была синтезирована методом плазмохимического осаждения (SPCVD). Данные о химическом составе стекла сердцевины исследованного образца, а также разнице показателей преломления между сердцевиной и оболочкой представлены в Таблице 1.

Таблица 1. Основные характеристики сердцевины исследованного образца

| Химический состав | Δncore-clad | Al2O3 (мол. %) | P2O5 (мол. %) | Yb2O3 (мол. %) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Al2O3/P2O5/Yb2O3/SiO2 | 0.015 | 10 | 6.2 | 1.3 |

На рис. 1 показаны спектры начального поглощения в ИК (а) и УФ (б) диапазонах длин волн. Как видно из рис. 1 (б) поглощение вблизи длины волны 200 нм составило десятки дБ/мм, что является необходимым условием  высокой фоточувствительности световодов к УФ-излучению.

Рис. 1. Спектры начального ИК (а) и УФ (б) поглощения образцов

Исследование фоточувствительности образцов световодов проводилось при помощи записи в них внутриволоконной брэгговской решётки излучением  эксимерного ArF-лазера с длиной волны генерации 193 нм. Из литературы известно, что предварительное выдерживание германо- и фосфоросиликатных световодов в атмосфере водорода приводит к увеличению их фоточувствительности более чем на порядок [3,4]. Поэтому  часть исследованных в настоящей работе образцов перед облучением находилась в водородной атмосфере при температуре 70 0С и давлении      8 МПа в течение 7 дней - до полного "насыщения" молекулами H2 сердцевины.

Эксперименты показали, что эффективная запись брэгговской  решётки и, соответственно, высокая фоточувствительность, возможна лишь в "насыщенных водородом" образцах световодах (рис. 2), в то время как без использования этой методики в световоде удалось записать решётку глубиной всего ~ 0.1 дБ, что соответствует значению наведённого показателя преломления примерно 5×10-5. Как видно из рис. 2, достигнутое значение наведённого показателя преломления составило 1.3×10-3, что сопоставимо по величине с германосиликатными световодами, традиционно использующимися при записи брэгговских решёток для волоконных лазеров [5].

Рис. 2. Зависимость наведённого показателя преломления сердцевины от дозы УФ-облучения

Таким образом, в данной работе была впервые продемонстрирована возможность создания  брэгговских решёток с помощью лазерного УФ-излучения в активных волоконных световодах, не содержащих оксид германия в сердцевине. Достигнутое значение наведённого показателя преломления ~10-3 является достаточным для формирования на участке световода длиной несколько миллиметров глубоких решёток с коэффициентом отражения > 99 %,  которые могут быть использованы в качестве эффективных зеркал-отражателей в волоконных лазерах для приборов и систем радиофотоники.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проекты «офи_м 14-29-08170» и «офи_м 14-29-08195»).

ЛИТЕРАТУРА

- J. Kirchhoff et al. //  J. of Non-Cryst. Solids 2006, V. 352, P. 2399.

- S. Mo et al. //  Optics Letters 2014, V. 39, № 20, P. 5818.

- V. Grubsky et  al. // Optics Letters 1999, V. 24, № 11, P. 729.

- А.А. Рыбалтовский и др. // Квантовая электроника 2007 Т. 37, № 4, С. 388.

- А.С. Курков и др. // Квантовая электроника 1999 Т. 27, № 3, С. 239.